| ICS | XX.XX |
| --- | --- |
| CCS | T/NMSP. XXX |

T/NMSP XXXX—20XX

内蒙古标准发展促进会团体标准

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

内蒙古标准发展促进会          发布

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电石

Greenhouse gas—Quantification requirement and method of product carbon footprint—Calcium carbide

（征求意见稿）

目次

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 量化目的	3

5 量化范围	4

6 数据和数据质量	7

7 生命周期清单分析	8

8 产品碳足迹影响评价	11

9 产品碳足迹结果解释	17

10 产品碳足迹报告	17

附录A （资料性）密闭式电石炉生产工艺流程图示例	18

附录B （资料性）数据收集清单示例	19

附录C （资料性）常用参数参考值	21

附录D （资料性）产品碳足迹报告模版	24

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由          提出。

本文件由           归口。

本文件起草单位：内蒙古低碳发展研究院、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心、  、  、  、    。

本文件主要起草人：  、 、     、  。

本文件为首次发布。

温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电石

1 范围

本文件规定电石产品碳足迹量化的基本规则和要求，包括量化目的、量化范围、数据和数据质量、生命周期清单分析、产品碳足迹影响评价、产品碳足迹结果解释及产品碳足迹报告等内容。

本文件适用于由碳素材料和生石灰在密闭式电石炉中化合而制得的电石产品碳足迹量化。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10665 碳化钙（电石）

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 21343 电石、乙酸乙烯酯、聚乙烯醇、1，4—丁二醇、双氰胺和单氰胺单位产品能源消耗限额

GB/T 21367 化工企业能源计量器具配备和管理要求

GB/T 24040 环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044 环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 24067 温室气体 产品碳足迹 量化要求和指南

GB/T 32151.10 碳排放核算与报告要求 第10部分 化工生产企业

GB 41618 石灰、电石工业大气污染物排放标准

HG/T 5903 电石行业节能监察技术规范

HG/T 6194 电石行业绿色工厂评价要求

RB/T 255 电石企业温室气体排放核查技术规范

T/CSES 41 二氧化碳捕集利用与封存术语

3 术语和定义

GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 24067、GB/T 32151.10界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电石 calcium carbide

化学名称为碳化钙，分子式为CaC2，外观为灰色、棕黄色、黑色或褐色块状固体，是有机合成化学工业的基本原料，利用电石为原料可以合成一系列有机化合物，为工业、农业、医药提供原料。

[来源：HG/T 5903—2021，3.1]

3.2

电石炉 calcium carbide furnace

通过电弧加热在高温下反应制得碳化钙的电石生产设备，包括密闭式电石炉和内燃式电石炉。

[来源：GB 41618—2022，3.4]

3.3

密闭式电石炉 closed-type calcium carbide furnace

是指在电弧炉上加装密闭耐高温的炉盖，将电石生产过程产生的一氧化碳气体用抽气设备抽出利用的电石生产设备。

[来源：RB/T 255—2018，3.13]

3.4

电石发气量 calcium carbide gas yield

1千克电石在 20℃、760毫米汞柱（101.3 kPa）压力下与水作用发生的干乙炔气体积，以升计。

[来源：HG/T 6194—2023，3.2，有修改]

3.5

石灰窑 lime kiln

以石灰石、白云石等碳酸钙含量高的原料，通过高温煅烧生产生石灰的窑炉，包括回转窑、双膛竖窑、套筒窑、梁式竖窑、气烧竖窑、混烧竖窑及其他各种形式的窑炉。

[来源：GB 41618—2022，3.3，有修改]

3.6

干燥窑 drying kiln

炭素材料在烘干装置内与高温烟气接触并加热，炭素材料吸附的游离水气化后随烟气排放的烘干装置。

[来源： GB 41618—2022，3.5]

3.7

电石生产界区 production area of calcium carbide

从石灰石、兰炭和焦炭还原剂、电极糊等原辅材料和能源进入生产商厂门开始，到电石产品离开生产商厂门的整个生产过程。由生产系统、辅助生产系统和附属生产系统三部分组成。

[来源：HG/T 6194—2023，3.9，有修改]

3.8

密闭电石炉气 calcium carbide furnace gas

电石密闭生产过程中产生的高温气体和粉尘的混合物经过净化过滤，分离粉尘后得到的混合气体。主要成分是一氧化碳和氢气，还含有二氧化碳、氮气、氧气、甲烷等。

[来源：HG/T 6194—2023，3.10]

3.9

过程排放 process emission

在生产、废弃物处理处置等过程中除燃料燃烧之外的物理或化学变化造成的碳排放。包括能源作为原材料产生的二氧化碳排放以及碳酸盐使用过程（如石灰石等）分解产生的二氧化碳排放。

[来源：GB/T 32151.10—2023，3.8及4.2.3，有修改]

3.10

二氧化碳捕集利用与封存 carbon dioxide capture utilization and storage； CCUS

将二氧化碳从大气、工业或能源相关的排放源中分离或直接加以利用或封存，以实现二氧化碳减排或消除的工业过程。

[来源：T/CSES 41—2021，3.1]

4 量化目的

开展电石产品碳足迹量化的总体目的是结合取舍准则（见5.3.4），通过量化电石产品系统边界内（见5.3.1）所有显著的温室气体排放量和清除量，计算电石产品对全球变暖的潜在贡献[以二氧化碳当量（CO2e）表示]。

开展电石产品碳足迹量化研究时，应明确说明以下问题：

a）应用意图；

b）开展该研究的理由；

c）目标受众（即研究结果的接收者）；

d）符合ISO 14026要求，提供产品碳足迹交流信息（如有）。

5 量化范围

## 5.1 产品描述

产品描述应使用户能够清晰识别产品，并可参照GB/T 10665的要求进行描述，描述内容包括但不限于：

a）产品名称、等级、粒度、发气量；

b）产品批号；

c）产品净重；

d）分析检验结果及检验部门印记；

e）出厂日期。

## 5.2 声明单位

电石产品碳足迹量化的声明单位为“1 t电石实物量”。

注：电石生产企业目前存在只对出炉热样或只对出厂（入库）冷样进行电石发气量检测，且同一批产品热样、冷样电石发气量存在约4%的差异，为避免因样品采集方法差别导致数据的归一化出现不合理差异，本文件以“1t电石实物量”为声明单位。

## 5.3 系统边界

### 5.3.1 边界设定

电石产品系统边界为摇篮到大门，即从石灰石矿和煤炭等自然资源开采到电石产品的产出，包括生石灰制备（外购石灰石自产生石灰、直接外购生石灰成品两种情况）、干炭材制备、电石冶炼与炉气净化、电石出炉等单元，还包括原辅材料和能源（兰炭和焦炭还原剂、电极糊、电力等）的生产、运输等上游环节。电石产品的生命周期系统边界见图1，即从原辅材料和能源获取到电石产品离开生产商厂门为止，不包括产品出厂后使用阶段和废弃阶段。

密闭式电石炉生产工艺流程图示例见附图A.1。

图1 电石产品碳足迹量化的系统边界

注：图中虚线框表示可能存在的生产活动，虚线箭头表示可能存在的物料流向。

### 5.3.2 原辅材料和能源获取阶段

从自然界初级资源提取开始，到原辅材料和能源到达电石厂时终止。包括但不限于以下过程：

a）原辅材料的生产的运输：原料生产过程，包括石灰石矿开采破碎生成石灰石产品的过程，炼焦精煤开采洗选并经干馏生成兰炭和焦炭还原剂的过程；辅料生产过程，包括电极糊等的生产过程；运输过程，将原料和辅料从产地运输到电石厂的过程。

注：对于存在外购生石灰的电石厂，原料还包括外购的生石灰。

b）能源的生产的运输：包括电力、柴油等能源的生产过程，将能源从产地运输到电石厂的过程。

### 5.3.3 产品生产阶段

从原辅材料和能源到达电石厂开始，到电石产品出厂时终止，包括但不限于以下过程：

#### 5.3.3.1 生石灰制备

生石灰制备从石灰石（包括外购生石灰）进入电石生产界区开始，到合格生石灰运至配料站终止，包括以下过程：

a）到厂石灰石筛分，合格石灰石运至气烧石灰窑；

b）气烧石灰窑煅烧（利用电石冶炼单元回收密闭电石炉气为燃料）；

c）自产及外购的生石灰筛分，合格生石灰运至配料站；

d）筛下石灰石粉和生石灰面回收；

e）化石燃料消耗相关过程（例如厂内倒运车辆柴油消耗）；

f）电力消耗相关过程；

g）石灰窑除尘灰等固体废弃物处置过程。

#### 5.3.3.2 干炭材制备

干炭材制备从兰炭和焦炭还原剂（含水的湿炭材）进入电石生产界区开始，到合格干炭材运至配料站终止，包括以下过程：

a）含水的湿炭材运至干燥窑；

b）湿炭材在干燥窑内烘干（主要以干炭材制备阶段回收的筛下炭面为燃料，少部分利用电石冶炼阶段回收密闭电石炉气为燃料）；

c）干炭材筛分，合格干炭材运至配料站；

d）筛下炭面回收；

e）化石燃料消耗相关过程（例如厂内倒运车辆柴油消耗、筛下炭面消耗）；

f）电力消耗相关过程；

g）干燥窑除尘灰等固体废弃物处置过程。

#### 5.3.3.3 电石冶炼与炉气净化

电石冶炼从合格生石灰、干炭材、电极糊进入配料站开始，到炉内化合反应完成终止，包括以下过程：

a）生石灰和干炭材在配料站称重、混合卸入电石炉配套贮料仓内；

b）电极糊倒入电极壳内，完成电极焙烧；

c）供电；

d）生石灰和干炭材加入密闭式电石炉中，通过电弧加热在高温下发生还原反应，生成电石和一氧化碳气体；

e）密闭电石炉中荒煤气被抽出净化后利用；

f）化石燃料消耗相关过程（例如厂内倒运车辆柴油消耗）；

g）电力消耗相关过程；

h）炉气净化灰等固体废弃物处置过程。

#### 5.3.3.4 电石出炉

电石出炉从开炉眼开始，到电石产品离开厂门终止，包括以下过程：

a）开炉眼、电石液出炉、炉眼维护、堵炉眼；

b）电石冷却、吊装、计量入库；

c）化石燃料消耗相关过程（例如厂内倒运车辆柴油消耗）；

d）电力消耗相关过程；

e）炉渣等固体废弃物处置过程。

### 5.3.4 取舍准则

产品碳足迹研究应包括所研究系统的所有单元过程和流，当个别物质流或能量流对某一单元过程的碳足迹无显著贡献时，可将其作为数据排除项排除并应进行报告。应在目的和范围界定阶段确定一致的取舍准则，所选取舍准则对研究结果的影响也应在产品碳足迹研究报告中进行评价和描述。

本文件涉及的物质（能量）数据的取舍应遵循如下准则：

a）所有的能源输入均需列出，若符合c）和d）要求则可忽略；

b）应列出主要的原料及辅料输入，若符合c）和d）要求则可忽略；

c）忽略的单项物质（能量）流或单元过程对产品碳足迹的贡献均不得超过1%，如电石炉大修材料（耐火砖、炉衬等）；

d）所有忽略的物质（能量）流与单元过程对产品碳足迹贡献总和不超过5%，且应在产品碳足迹报告中予以说明；

e）道路与厂房等基础设施的建设、各工序设备的制造、厂区内人员及生活设施、工作人员公务出行和通勤的消耗和排放，均可忽略。

6 数据和数据质量

## 6.1 数据描述

电石产品的碳足迹量化需要收集现场数据和背景数据。

现场数据是电石产品生产阶段各工序或单元的活动数据，是基于实际测量、统计等方式得到的生命周期清单数据，如产品生产阶段的原辅材料和能源消耗量、产品产出量、废弃物排放量以及运输量（包括运输方式、运输距离）等。现场数据均为初级数据。

背景数据是无法从现有产品系统中获得的，通常来源于现有的本土化或国际LCA数据库、经第三方权威机构认证的产品碳足迹（CFP）或环境产品声明（EPD）报告、公开发表的高质量学术文献等。

可量化背景数据为初级数据，如供应商或服务商提供基于现场数据计算得到的生命周期清单数据；背景数据不能量化则为次级数据，如外购原辅材料和能源的上游碳足迹因子、运输碳足迹因子、废弃物处置碳足迹因子等。

仅在收集初级数据不可行时，次级数据才能用于输入和输出，或用于重要性较低的过程。引用次级数据宜证明其适用性和可信度，并注明数据来源及选取思路。

## 6.2 数据质量要求

产品碳足迹影响评价应使用现有最高质量数据，数据质量的特征应包括定量和定性两个角度。数据质量的特性描述应涉及以下方面：

a）时间覆盖范围：数据的年份和所收集数据的最小时间长度；

b）地理覆盖范围：为实现产品碳足迹研究目的所收集的单元过程数据的地理位置；

c）技术覆盖范围：具体的技术或技术组合；

d）精度：对每个数据值的可变性的度量（例如方差）；

e）完整性：测量或测算的流所占的比例；

f）代表性：反映实际关注人群对数据集（即时间覆盖范围、地理覆盖范围和技术覆盖范围等）关注程度的真实情况进行的定性评价；

注：技术上，数据反映实际生产技术情况，即体现实际工艺流程、技术和设备类型、原料与能耗类型、生产规模等因素的影响；时间上，数据反映被评价产品系统单元过程的实际时间；空间上，数据反映具体产品系统边界内单元过程的实际地理位置信息。

g）一致性：对研究方法学是否能在敏感性分析的不同组成部分中统一应用而进行的定性评价；

h）再现性：对其他独立从业人员采用同一方法学和数值信息重现相同研究结果的定性评价；

i）数据来源：现场数据来源于测量、工程计算，采购记录等，环境排放数据优先采用环境监测报告，所有数据均有相关的数据来源和数据处理算法；

j）信息的不确定性。

## 6.3 数据质量评价

开展产品碳足迹研究的组织宜建立数据管理系统，保留相关文件和记录，进行数据质量评价，并持续提高数据质量。电石产品碳足迹量化数据质量评价方法见表1，对质量较差的数据应进行敏感性分析。

表1 数据质量评价方法

| 评级 | 技术 | 时间 | 地域 | 可靠性 | 完整性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 好 | 相同技术数据 | ≤3a | 同一地区 | 测量或经核查 | 数据基本完整 |
| 一般 | 类似技术数据 | 3a~5a | 相似地区 | 部分测量或经核查 | 数据完整性≥80% |
| 较差 | 不同技术数据 | 5a~10a | 不同地区 | 次级数据估算值 | 数据完整性≥50% |

7 生命周期清单分析

## 7.1 数据收集

### 7.1.1 数据收集期

电石产品碳足迹量化数据宜以一个自然年为数据收集周期。其特点是年度数据符合组织常规的运营管理，涵盖生产波动的变化因素。

### 7.1.2 数据收集步骤

对于系统边界内的所有单元过程，应收集纳入生命周期清单中的定性资料和定量数据。数据收集和数据质量评估步骤如下：

a）根据产品系统边界，获取工艺流程图，识别温室气体排放源，确定数据需求范围；

b）根据数据需求编制单元过程输入、输出数据列表；

c）根据数据列表收集初级数据和次级数据。数据收集应详细记录各项数据的计算方法、数据来源和原始凭证，保持其可追溯；

d）评估收集的活动数据和排放因子。对研究结论有显著影响的数据，应说明相关数据的收集过程、收集时间以及数据质量的详细信息；对计量数据，相关计量器具应符合GB 17167 和GB/T 21367的规定；

e）审查数据收集过程中出现的特殊情况、异常点和其他问题，识别可能产生的数据误差风险。

### 7.1.3 数据收集要求

7.1.3.1 数据的收集应符合表2的要求。

7.1.3.2 对于拥有财务或运营控制权的单元过程，应收集现场数据。对产品碳足迹贡献度不低于50%的单元过程，即使不在财务或运营控制下，宜使用现场数据。现场数据可按附表B.1收集。

7.1.3.3 初级数据不可获得时，可使用次级数据；次级数据宜经溯源性核验，同时数据格式应满足相关标准要求。次级数据可来源于统计数据、文献数据或估算数据。电力温室气体排放因子满足GB/T 24067的要求，次级数据可按附表B.2收集。

7.1.3.4 对数据获得方式和来源应在产品碳足迹报告中予以说明。

表2 各阶段数据收集要求

| 阶段 | 数据种类 |  | 数据要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料和能源获取 | 原辅材料（兰炭和焦炭还原剂、石灰石、电极糊、外购生石灰等）和化石燃料（柴油等）的消耗量（其中兰炭、焦炭是湿重量） |  | 应使用现场数据 |
|  | 各种原辅材料和化石燃料上游生产过程摇篮到大门碳足迹因子 |  | 优先使用供应商基于现场数据计算得到的初级数据； 可使用次级数据 |
|  | 原辅材料和化石燃料的运输量、运输方式、运输距离； |  | 应使用现场数据 |
|  | 各种原辅材料和化石燃料不同运输方式大门到坟墓碳足迹因子 |  | 可使用次级数据 |
| 电石生产 | 电力消耗 | 电力消耗量（需区分来源） | 应使用现场数据 |
|  |  | 电力上游生产过程摇篮到大门碳足迹因子 | 优先使用供应商基于现场数据计算得到的初级数据； 可使用次级数据 |
|  | 化石燃料燃烧 | 柴油等外购化石燃料、回收自用筛下炭面消耗量 | 应使用现场数据 |
|  |  | 柴油等外购化石燃料、筛下炭面燃烧排放因子 | 优先使用现场数据， 可使用次级数据 |
|  | 石灰石分解 | 石灰石中碳酸钙和碳酸镁纯度，或者石灰石中氧化钙和氧化镁的含量 | 应使用现场数据 |
|  | 能源作为原材料消耗 | a）配置密闭电石炉气流量计，且校准情况符合GB 17167及GB/T 21367相关要求的 | —— |
|  |  | 密闭电石炉气回收后自用量（供气烧石灰窑、炭材干燥窑、自备燃气发电站等） | 应使用现场数据 |
|  |  | 密闭电石炉气燃烧排放因子 | 优先使用现场数据， 可使用次级数据 |
|  |  | b）未配置密闭电石炉气流量计，或校准情况不符合GB 17167及GB/T 21367相关要求的： | —— |
|  |  | 投入电石炉的干兰炭、干焦炭和电极糊消耗量，外供密闭电石炉气量，电石发气量 | 应使用现场数据 |
|  |  | 干兰炭、干焦炭、电极糊、标准电石、外供密闭电石炉气元素碳含量， | 优先使用现场数据， 可使用次级数据 |
|  | 固废外运 | 固废外运量、运输方式、运输距离 | 应使用现场数据 |
|  |  | 固废不同运输方式大门到坟墓碳足迹因子 | 可使用次级数据 |

注1：根据工艺需求，投入密闭式电石炉的炭材入炉前必须通过干燥将含水率控制在1%以下，量化原辅材料和能源获取阶段上游碳排放时应收集实际到厂含水湿重炭材消耗量数据。

注2：根据环办气候函 [2023] 332号附件5，电石生产企业能源作为原材料产生的排放量核算中，电石炉炭材消耗量取炭材烘干后入电石炉之前的炭材量。

## 7.2 数据审定

在数据收集过程中应对数据的有效性进行检查，以确认并提供证据证明数据质量要求符合6.2的规定。

数据审定可通过建立质量平衡、能量平衡、碳平衡和（或）排放因子的比较分析或其他适当的方法。由于每个单元过程均遵守物质和能量守恒定律，因此物质和能量的平衡能为单元过程描述的准确性提供有效的检查。

数据审定可参考行业平均值、检验标准值等常规数据进行交叉审定。

## 7.3数据分配

共生产品是同一个单元过程或产品系统中同时产出两种或两种以上的产品，需要对单元过程的输入和输出进行分配。

### 7.3.1 分配方法

a）尽量避免或减少出现分配。如可能，应通过将单元过程划分为两个或多个子过程并收集与这些子过程相关的环境数据，以避免分配。或将产品系统加以扩展，从而抵扣声明单位等同产品生产造成的环境影响。

b）若数据分配无法避免，则优先使用“物理分配法”进行分配，如产品重量；

c）若“物理分配法”不可行时，使用“经济分配法”进行分配。

### 7.3.2 利废原料的分配原则

以电石渣等工业固体废弃物为原料通过煅烧还原生石灰制球回用电石炉的，其上游摇篮到大门碳足迹因子为0。

### 7.3.3 自备炉气发电站所发电力的分配原则

以回收密闭电石炉气为燃料自发自用的电力碳足迹因子为0。

7.3.4 分配方法应在产品碳足迹报告中予以明确说明。

8 产品碳足迹影响评价

## 8.1 计算方法

### 8.1.1 电石产品碳足迹计算方法

在数据收集与确认完成后，将现场数据和非现场数据折算为统一的声明单位，进行产品碳足迹核算，计算方法见式（1）：

CFPGHG=CFPM+CFPP                          （1）

式中：

CFPGHG——产品碳足迹，单位为吨二氧化碳当量每声明单位（t CO2 e/声明单位）；

CFPM      ——每声明单位在原辅材料和能源获取阶段的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量每声明单位（t CO2 e /声明单位），按式（2）计算；

CFPP——每声明单位在生产阶段的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量每声明单位（t CO2 e /声明单位），按式（5）计算。

### 8.1.2 原辅材料和能源获取阶段

原辅材料和能源获取阶段排放按式（2）计算：

CFPM=iMi×CEFi+i，jMi，j×Di，j×TEFj1000          （2）

式中：

Mi——每声明单位第i种原辅材料和能源的消耗量，单位为吨每声明单位（t/声明单位）或万标准立方米每声明单位（104Nm³/声明单位）；

注：原辅材料和能源获取阶段的兰炭和焦炭均指含水湿重量，分别按式（3）和（4）计算，根据电石行业实际情况，外供的筛下炭面统一在兰炭下扣减。

M兰炭=兰炭期初库存量+兰炭总采购量-兰炭期末库存量-外供筛下炭面量    （3）

M焦炭=焦炭期初库存量+焦炭总采购量-焦炭期末库存量                   （4）

CEFi——第i种原辅材料和能源上游摇篮到大门碳足迹因子，单位为吨二氧化碳当量每吨（t CO2 e /t）或吨二氧化碳当量每万立方（t CO2 e /104Nm³）；利废原料遵循7.3.2；

Di，j——第i种原辅材料和能源的第j种运输方式对应的加权运输距离，单位为千米（km）；

TEFj——原辅材料和能源第j种运输方式对应的大门到坟墓碳足迹因子，单位为千克二氧化碳当量每吨每千米[kg CO2 e /（t·km）] 或千克二氧化碳当量每万立方米每千米[kg CO2 e /（104Nm³·km）]。

### 8.1.3 生产阶段

电石生产阶段排放包括电力消耗温室气体排放，化石燃料燃烧二氧化碳排放，石灰石使用过程二氧化碳排放，能源作为原材料过程二氧化碳排放，按式（5）计算：

CFPP=E电力+E燃料+E石灰石+E原料+E固废运输             （5）

式中：

E电力——每声明单位电力消耗产生的温室气体排放，单位为吨二氧化碳当量每声明单位（t CO2 e/声明单位），按式（6）计算；

E燃料——每声明单位化石燃料燃烧产生的温室气体排放，单位为吨二氧化碳当量每声明单位（t CO2 e/声明单位），按式（7）计算；

E石灰石——每声明单位石灰石使用过程产生的二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳每声明单位（t CO2 /声明单位），按式（9）计算；

E原料——每声明单位能源作为原材料过程二氧化碳排放，单位为吨二氧化碳每声明单位（t CO2 /声明单位），按式（12）或式（13）计算；

E固废运输——每声明单位固废委外处理运输的温室气体排放量，单位为吨二氧化碳当量每声明单位（t CO2 e /声明单位），按式（15）计算。

#### 8.1.3.1 电力消耗排放

电石生产阶段电力消耗的温室气体排放，按式（6）计算：

E能源=AD电力×EF电力1000                        （6）

式中：

AD电力——每声明单位生产过程中消耗电量，单位为千瓦时每声明单位（kWh/声明单位）；

EF电力——电力摇篮到大门碳足迹因子，单位为千克二氧化碳当量每千瓦时（kg CO2 e/kWh）；应根据GB/T 24067条款6.4.9.4相关要求根据电力来源计算电力摇篮到大门碳足迹因子；自备炉气发电站自发自用电力碳足迹因子遵循7.3.3。

#### 8.1.3.2化石燃料燃烧排放

电石生产阶段化石燃料是指柴油等外购的化石燃料和回收并做燃料自用的筛下炭面，不包括回收并做燃料自用的密闭电石炉气（在8.1.3.4核算），按式（7）计算：

E燃料=iFi×Ci×OFi×4412                   （7）

式中：

Fi——每声明单位生产过程中第 i 种化石燃料燃烧消耗量，单位为吨每声明单位（t/声明单位）或万标准立方米每声明单位（104Nm³/声明单位）；

注：筛下炭面消耗量无统计数据时按每声明单位消耗0.03 t筛下炭面进行估算。

Ci——第 i 种化石燃料的元素碳含量，单位为吨碳每吨（t C/t）或吨碳每万标准立方米（t C/104Nm3），优先使用符合GB/T32151.10中6.2.2.3.1检测要求的实测值，没有条件实测的按式（8）计算；

Ci=NCVi×CCi                            （8）

式中：

NCVi——第 i 种化石燃料的低位发热量，单位为吉焦每吨（GJ/t）或吉焦每万标准立方米（GJ/104Nm³），优先使用符合GB/T32151.10中6.2.2.3.1检测要求的实测值，没有条件实测的参考附表C.3取值；

CCi——第 i 种化石燃料的单位热值含碳量，单位为吨碳每吉焦（t C/GJ），参考附表C.3取值；

OFi——第 i 种化石燃料的碳氧化率，单位为百分比（%），参考附表C.3取值；

4412——二氧化碳的相对分子质量与碳的相对原子质量比例。

#### 8.1.3.3 石灰石使用过程排放

电石生产过程石灰石使用过程排放按式（9）计算：

E石灰石=AD石灰石×EFCaCO3×PURCaCO3+EFMgCO3×PURMgCO3     （9）

式中：

AD石灰石——每声明单位石灰石的消耗量，单位为吨每声明单位（t /声明单位）；

EFCaCO3——石灰石中碳酸钙成分的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吨（t CO2/ t），参考附表C.4取值；

EFMgCO3——石灰石中碳酸镁成分的二氧化碳排放因子，单位为吨二氧化碳每吨（t CO2/ t），参考附表C.4取值；

PURCaCO3——石灰石中碳酸钙成分以质量百分比表示的纯度，单位为百分比（%），碳酸钙纯度可根据实测的石灰石中氧化钙含量按式（10）计算：

PURMgCO3——石灰石中碳酸镁成分以质量百分比表示的纯度，单位为百分比（%），碳酸镁纯度可根据实测的石灰石中氧化镁含量按式（11）计算：

PURCaCO3=FCaO×10056                        （10）

PURMgCO3=FMgO×8040                         （11）

式中：

FCaO——石灰石中氧化钙含量，单位为百分比（%）；

FMgO——石灰石中氧化镁含量，单位为百分比（%）；

10056——碳酸钙与氧化钙的相对分子质量比例；

8040——碳酸镁与氧化镁的相对分子质量比例。

#### 8.1.3.4 能源作为原材料过程排放

电石生产阶段能源作为原材料过程排放是指电石冶炼环节回收密闭电石炉气供气烧石灰窑、炭材干燥窑、自备燃气发电站等自用量对应的排放。根据气体流量计配置和校准情况确定核算方法：

a）已配置密闭电石炉气流量计，且校准情况符合GB 17167及GB/T 21367相关要求的，能源作为原材料过程排放按式（12）计算：

E原料=Q电石炉气×C电石炉气×OF电石炉气×4412          （12）

式中：

Q电石炉气——每声明单位生产过程中回收做燃料利用的密闭电石炉气量，单位为万标准立方米每声明单位（104Nm³/声明单位）；

C电石炉气——回收做燃料利用的密闭电石炉气元素碳含量，单位为吨碳每万标准立方米（t C/104Nm3），优先使用符合GB/T32151.10中6.2.2.3.1检测要求的实测值，没有条件实测的参考8.1.3.2通过计算获得密闭电石炉气元素碳含量，相关参数参考附表C.3取值；

OF电石炉气——回收做燃料利用的密闭电石炉气的碳氧化率，单位为百分比（%），参考附表C.3取值。

b）未配置密闭电石炉气流量计，或校准情况不符合GB 17167及GB/T 21367相关要求的，能源作为原材料过程排放按式（13）计算：

E原料=Q干兰炭×C干兰炭+Q干焦炭×C干焦炭+Q电极糊×C电极糊×4412-
                              C电石-P外供炉气×C电石炉气×4412                                      （13）

式中：

Q干兰炭——每声明单位入炉作为还原剂的干兰炭消耗量，单位为吨每声明单位（t /声明单位），是指烘干后入电石炉之前的量；

Q干焦炭——每声明单位入炉作为还原剂的干焦炭消耗量，单位为吨每声明单位（t /声明单位），是指烘干后入电石炉之前的量；

注1：已配置称重计量装置，且校准情况符合GB 17167及GB/T 21367相关要求的，优先使用称重计量装置现场监测的干兰炭和干焦炭实际入炉消耗量数据。

注2：未配置称重计量装置，或校准情况不符合GB 17167及GB/T 21367相关要求的，参考GB 21343根据购销存台账中兰炭和焦炭还原剂的湿重消耗量（M兰炭、M焦炭）扣减水分和自用筛下炭面量折算干兰炭和干焦炭入炉消耗量数据，自用筛下炭面量相关要求见8.1.3.2式（7）。

C干兰炭——入炉作为还原剂的干兰炭元素碳含量，单位为吨碳每吨（t C/t），优先使用符合GB/T32151.10中6.2.2.3.1检测要求的实测值，没有条件实测的参考8.1.3.2通过计算获得干兰炭元素碳含量，相关参数参考附表C.3取值；

C干焦炭——入炉作为还原剂的干焦炭元素碳含量，单位为吨碳每吨（t C/t），优先使用符合GB/T32151.10中6.2.2.3.1检测要求的实测值，没有条件实测的参考8.1.3.2通过计算获得干焦炭元素碳含量，相关参数参考附表C.3取值；

Q电极糊——每声明单位电极糊的消耗量，单位为吨每声明单位（t /声明单位）；

C电极糊——电极糊的元素碳含量，单位为吨碳每吨（t C/t），优先采用企业实测值，没有条件实测元素碳含量的参考附表C.4取值；

C电石——声明单位（1t电石实物量）对应的元素碳含量，单位为吨碳每吨（t C/t），按式（14）计算：

C电石=Fs300×C标准电石                           （14）

式中：

Fs——电石产品实测发气量，单位为升每千克（L/kg）；电石产品发气量的测定方法、仪器、校验、分析步骤计算方法按 GB/T 10665条款规定执行；

300——GB 21343中规定的将电石产品炉前实际产量折算为标准电石产量使用的折算系数；

C标准电石——标准电石的元素碳含量，单位为吨碳每吨（t C/t）参考附表C.4取值；

注1：优先使用数据统计期内采集出炉液态热样测定的发气量加权平均值数据，权重为每批次测定样品对应的炉前实物产量。

注2：无热样发气量检测数据的，可使用采集出库（或入库）冷样测定的发气量加权平均值数据，权重为每批次测定样品对应的出库（或入库）实物量。

P外供炉气——每声明单位外供其他生产活动的密闭电石炉气量，单位为万标准立方米每声明单位（104Nm³/声明单位），外供其他生产活动是指除气烧石灰窑、炭材干燥窑、自备炉气发电站之外的活动；

C电石炉气——密闭电石炉气的元素碳含量，单位为吨碳每万标准立方米（t C/104Nm³），优先采用企业实测值，没有条件实测的参考8.1.3.2通过计算获得密闭电石炉气元素碳含量，相关参数参考附表C.3取值。

#### 8.1.3.5 固废委外处理运输排放

固废委外处理运输的温室气体排放按式（15）计算：

E固废运输=jW×Dj×TEFj1000                （15）

式中：

W——每声明单位固废委外运输量，单位为吨每声明单位（t/声明单位）；

Dj——固废第j种运输方式对应的加权运输距离，单位为千米（km）；

TEFj——固废第j种运输方式对应的大门到坟墓碳足迹因子，单位为千克二氧化碳当量每吨每千米[kg CO2 e /（t·km）]。

## 8.2 附加环境信息

除本文件7.1中涉及的产品碳足迹量化结果外，其他相关的重要信息，宜在附加环境信息中描述，如外供用于生产其他化工产品的二氧化碳回收量、使用碳捕集、利用与封存（CCUS）技术产生的温室气体捕获量，通过市场化交易购入使用的非化石能源电力消费量等。

9 产品碳足迹结果解释

## 9.1 结果解释的步骤

电石产品碳足迹量化的生命周期结果解释阶段应包括以下步骤：

a）根据电石产品碳足迹的清单分析和产品碳足迹影响评价的量化结果，识别显著环节（可包括生产阶段、过程或物质流、能量流）；

b）完整性和一致性分析的评估；

c）结论、局限性和建议的编制。

## 9.2 结果解释的内容

应根据电石产品碳足迹量化的目的和范围进行结果解释，解释应包括以下内容：

a）说明电石产品碳足迹和各生命周期阶段的碳足迹；

b）分析不确定性，包括取舍准则的应用或范围；

c）详细记录选定的分配程序；

d）说明电石产品碳足迹研究的局限性。

10 产品碳足迹报告

产品碳足迹研究报告的目的是记录产品碳足迹或产品部分碳足迹的量化结果，并说明该报告符合本文件的规定。

产品碳足迹研究报告中的结果可用于足迹信息交流。

应在产品碳足迹研究报告中完整地、准确地、无偏向地、透明地、详细地记录和说明结果，数据、方法、假设和生命周期解释，以便相关方能够理解产品碳足迹固有的复杂性和所做出的权衡。根据产品碳足迹目的和范围，确定产品碳足迹研究报告的类型和格式。产品碳足迹研究报告应允许其结果和生命周期解释被用于与研究目的相一致的其他方面。

应将必要的信息纳入产品碳足迹报告，报告模板参考附录D。

# 附录A
（资料性）
密闭式电石炉生产工艺流程图示例

以密闭式电石炉为核心设备的电石产品生产工艺流程见附图A.1。

## 附图A.1 密闭式电石炉生产工艺流程图

# 附录B
（资料性）
数据收集清单示例

初级数据收集清单见附表B.1。

## 附表B.1初级数据收集清单

| 企业信息 | 企业名称 |  |  |  | 企业地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |
|  | 数据统计周期 |  | 20 年 月 日—20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 密闭式电石炉容量 |  |  |  | 车间 kVA炉 台； 车间 kVA炉 台 |  |  |  |  |  |
|  | 数据统计周期产品产量 |  |  |  | 实物电石产量 吨； 热样发气量折标准电石产量 吨； 冷样发气量折标准电石产量 吨 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料和能源获取阶段 | 数据指标 |  |  | 消耗量 t，104Nm3 | 供应商地址 |  | 运输方式 (汽车、火车） | 运输距离(km） | 采购量 t，104Nm3 | —— |
|  | 石灰石 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |
|  | 兰炭（湿重） |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |
|  | 焦炭（湿重） |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |
|  | 电极糊 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |
|  | 外购生石灰 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |
|  | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电石产品生产阶段 | 数据指标 |  |  | 消耗/外供量 t，104Nm3，kWh | 元素碳含量 tC/t，tC/104m³ |  | 低位发热量 GJ/t，GJ/104m³ | CaCO3 含量% | MgCO3 含量% | 发气量 L/kg |
|  | 电力 | 网电 |  |  | —— |  | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 绿电 |  |  | —— |  | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 炉气发电 |  |  | —— |  | —— | —— | —— | —— |
|  |  | …… |  |  | —— |  | —— | —— | —— | —— |
|  | 柴油 |  |  |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 自用筛下炭面 |  |  |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 石灰石 |  |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |
|  | 自用密闭电石炉气 |  |  |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 入炉干兰炭 |  |  |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 入炉干焦炭 |  |  |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 电极糊 |  |  |  |  |  | —— | —— | —— | —— |
|  | 电石发气量(热样) |  |  | —— | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  | 电石发气量(冷样) |  |  | —— | —— |  | —— | —— | —— |  |
|  | 外供密闭电石炉气 |  |  |  |  |  |  | —— | —— | —— |
|  | 数据指标 |  |  | —— | 固废处理 场地址 |  | 运输方式 (汽车） | 运输距离(km） | 固废运输量 t | —— |
|  | 固废 |  |  | —— |  |  |  |  |  | —— |

次级数据收集清单见附表B.2。

## 附表B.2次级数据收集清单

| 次级数据 | 数据来源 | 数据获取方式 | 时间相关性 | 区域相关性 | 技术相关性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰石上游摇篮到大门碳足迹因子 |  |  |  |  |  |
| 兰炭上游摇篮到大门碳足迹因子 |  |  |  |  |  |
| 焦炭上游摇篮到大门碳足迹因子 |  |  |  |  |  |
| 电极糊上游摇篮到大门碳足迹因子 |  |  |  |  |  |
| 外购生石灰上游摇篮到大门碳足迹因子 |  |  |  |  |  |
| 柴油上游摇篮到大门碳足迹因子 |  |  |  |  |  |
| 电力上游摇篮到大门碳足迹因子 |  |  |  |  |  |
| 公路运输大门到坟墓碳足迹因子 |  |  |  |  |  |
| 铁路运输大门到坟墓碳足迹因子 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 柴油元素碳含量 |  |  |  |  |  |
| 电石炉气元素碳含量 |  |  |  |  |  |
| 入炉干兰炭元素碳含量 |  |  |  |  |  |
| 入炉干焦炭元素碳含量 |  |  |  |  |  |
| 电极糊元素碳含量 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

# 附录C
（资料性）
常用参数参考值

常用原辅材料和能源碳足迹因子见参考值附表C.1。

## 附表 C.1 常用原辅材料和能源碳足迹因子参考值

| 名称 | 核算边界 | 单位 | 碳足迹因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石灰石 | 摇篮到大门 | t CO2 e/t | 0.002174 |
| 兰炭 | 摇篮到大门 | t CO2 e/t | 1.310 |
| 焦炭 | 摇篮到大门 | t CO2 e/t | 1.310 |
| 电极糊 | 摇篮到大门 | t CO2 e/t | 0.328 |
| 外购生石灰 | 摇篮到大门 | t CO2 e/t | 1.183 |
| 柴油 | 摇篮到大门 | t CO2 e/t | 0.65086 |
| 电力 | 摇篮到大门 | kg CO2 e/kWh | 根据GB/T 24067条款6.4.9.4确定电力类型，采用国家最新发布电力碳足迹因子 |
| 注1：石灰石摇篮到大门碳足迹因子数据来源为中国产品全生命周期温室气体排放系数库（https://lca.cityghg.com/pages/product-view/9496）。 注2：兰炭和焦炭还原剂、电极糊、外购生石灰摇篮到大门碳足迹因子数据来源为《TCISA 472-2024 TFIAC 0005-2024温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铁合金》。 注3：柴油摇篮到大门碳足迹因子数据来源为中国产品全生命周期温室气体排放系数库（https://lca.cityghg.com/pages/product-view/9378）。 |  |  |  |

常用运输碳过程足迹因子参考值见附表C.2。

## 附表 C.2 常用运输过程碳足迹因子参考值

| 运输方式 | 核算边界 | 单位 | 碳足迹因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公路运输 | 大门到坟墓 | kgCO2 e/t km | 0.076 |
| 铁路运输 | 大门到坟墓 | kgCO2 e/t km | 0.003 |
| 注1：公路运输大门到坟墓碳足迹因子数据来源为中国产品全生命周期温室气体排放系数库（https://lca.cityghg.com/pages/product-view/9492）。 注2：铁路运输大门到坟墓碳足迹因子数据来源为中国产品全生命周期温室气体排放系数库（https://lca.cityghg.com/pages/product-view/9493）。 |  |  |  |

常用化石燃料相关参数参考值见附表C.3。

## 附表 C.3 常用化石燃料相关参数参考值

| 燃料品种 |  | 计量单位 | 低位发热量 （GJ/t， GJ/104Nm3） | 单位热值含碳量（tC/GJ） | 燃料碳氧化率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | t | 26.7 | 0.0274 | 94% |
|  | 烟煤 | t | 19.570 | 0.0261 | 93% |
|  | 褐煤 | t | 11.9 | 0.0280 | 96% |
|  | 洗精煤 | t | 26.334 | 0.02541 | 90% |
|  | 其他洗煤 | t | 12.545 | 0.02541 | 90% |
|  | 型煤 | t | 17.46 | 0.0336 | 90% |
|  | 其他煤制品 | t | 17.46 | 0.0336 | 90% |
|  | 焦炭 | t | 28.435 | 0.0295 | 98% |
|  | 石油焦 | t | 32.5 | 0.0275 | 98% |
| 液体燃料 | 原油 | t | 41.816 | 0.0201 | 98% |
|  | 燃料油 | t | 41.816 | 0.0211 | 98% |
|  | 汽油 | t | 43.070 | 0.0189 | 98% |
|  | 柴油 | t | 42.652 | 0.0202 | 98% |
|  | 一般煤油 | t | 43.070 | 0.0196 | 98% |
|  | 液化天然气 | t | 51.498 | 0.0153 | 98% |
|  | 液化石油气 | t | 50.179 | 0.0172 | 98% |
|  | 石脑油 | t | 44.5 | 0.0200 | 98% |
|  | 焦油 | t | 33.453 | 0.0220 | 98% |
|  | 粗苯 | t | 41.816 | 0.0227 | 98% |
|  | 其他石油制品 | t | 41.031 | 0.0200 | 98% |
| 气体燃料 | 天然气 | 104Nm3 | 389.31 | 0.0153 | 99% |
|  | 高炉煤气 | 104Nm3 | 33.00 | 0.0708 | 99% |
|  | 转炉煤气 | 104Nm3 | 84.00 | 0.0496 | 99% |
|  | 焦炉煤气 | 104Nm3 | 179.81 | 0.01358 | 99% |
|  | 炼厂干气 | t | 45.998 | 0.0182 | 99% |
|  | 其他煤气 | 104Nm3 | 52.270 | 0.0122 | 99% |
|  | 密闭电石炉气 | 104Nm3 | 111.190 | 0.03951 | 99% |
| 注1：密闭电石炉气的低位发热量来源为GB 21343，单位热值含碳量和碳氧化率数据来源为《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》。 注2：其他各种化石燃料低位发热量、单位热值含碳量、碳氧化率数据来源均为GB∕T 32151.10。 注3：兰炭、筛下炭面相关参数可参考焦炭取值。 |  |  |  |  |  |

常用过程排放因子参考值见附表C.4。

## 附表 C.4	 常用过程排放因子参考值

| 名称 | 单位 | 排放因子 |
| --- | --- | --- |
| 碳酸钙排放因子 | tCO2/t | 0.4397 |
| 碳酸镁排放因子 | tCO2/t | 0.5220 |
| 电极糊元素碳含量 | tC /t | 1 |
| 标准电石元素碳含量 | tC /t | 0.314 |
| 注1：碳酸钙、碳酸镁排放因子，标准电石元素碳含量数据来源为GB∕T 32151.10。 注2：电极糊元素碳含量数据来源为《全国碳市场百问百答》第234条解答给出缺省值。 |  |  |

# 附录D
（资料性）
产品碳足迹报告模版

产品碳足迹报告（模版）

产 品 名 称：

产 品 规 格 型 号：

生 产 者 名 称：

报 告 编 号：

出具报告机构：                             （盖章）

日       期 ：      年      月      日

一、概况

1. 生产者信息

生产者名称：

地址：

法定代表人：

授权人（联系人）：

联系电话：

企业概况：

2.产品信息

产品名称：

产品功能：

产品介绍：

产品图片：

3.量化方法

依据标准：

二、量化目的

三、量化范围

1.功能单位或声明单位

以         为功能单位或声明单位。

2.系统边界

原辅材料和能源获取阶段        产品生产阶段

产品分销阶段          安装和使用阶段      生命末期阶段

系统边界图：

3.取舍准则

采用的取舍准则以               为依据，具体规则如下：

4.数据统计周期

20    年    月    日—20    年    月    日

四、清单分析

1.数据来源说明

初级数据：

次级数据：

2.分配原则与程序

分配依据：

分配程序：

具体分配情况如下：

3.清单结果及计算

生命周期各个阶段碳排放计算说明见表1。

表1    生命周期碳排放清单说明

| 生命周期阶段 | 活动数据 | 碳足迹 | 排放因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料和能源获取阶段 |  |  | —— |
|  |  |  | —— |
|  |  |  | —— |
| 电石产品生产 阶段 |  | —— |  |
|  |  | —— |  |
|  |  | —— |  |
|  |  | —— |  |

4.数据质量评价（可选项）

数据质量可从定性和定量两个方面对报告使用的初级数据和次级数据进行评价，具体评价内容包括：数据来源、完整性、一致性、数据代表性（时间、地理、技术）和准确性等。

五、影响评价

1.影响类型和特征化因子选择

一政府间气候变化专门委员会（IPCC）给出的100年全球变暖潜势（GWP）。

2.产品碳足迹计算结果

六、结果解释

1.结果说明

公司（填写产品生产者的全名）生产的        （填写所评价的产品名称，每  功能单位/  声明单位的产品），从      （填写某生命周期阶段）到       （填写某生命周期阶段）生命周期碳足迹为 kg CO2e。各生命周期阶段的温室气体排放情况如表2和图1所示。

表2        生命周期各阶段碳排放情况

| 生命周期阶段 | 碳足迹（tCO2e/t 电石） | 百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 原辅材料和能源获取阶段 |  |  |
| 电石产品生产阶段 |  |  |

图1 **各生命周期阶段碳排放分布图

注：一般以饼状图或是柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。

2.假设和局限性说明（可选项）

结合量化情况，对范围、数据选择、情景设定等相关的假设和局限进行说明。

3.改进建议

参 考 文 献

[1]《气候变化报告 2021：自然科学基础第一工作组对IPCC第六次评估报告的贡献》，政府间气候变化专门委员会（IPCC）

[2]中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行），国家发展和改革委员会办公厅

[3]全国碳市场百问百答，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心，中国环境出版集团

[4]关于做好 2023-2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知（环办气候函 [2023] 332号），生态环境部办公厅

[5] TCISA 472-2024 TFIAC 0005-2024温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铁合金，中国钢铁工业协会，中国铁合金工业协会